附件

四川省重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）

| 编 号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先进钢铁材料 |  |  |  |
| 1.1 | 燃汽轮机锻造叶片用高温合金 | 吨 | 高温瞬时拉伸性能：850℃，抗拉强度Rm≥640Mpa，断后伸长率A≥6%，断面收缩率Z≥9% ；高温持久强度：850℃，应力265Mpa，t≥50h。 |  |
| 1.2 | 高性能金属紧固件 | 吨 | 抗拉强度1300MPa:室温：抗拉强度Rm≥1275MPa,Rp0.2≥1035MPa,断后伸长率A≥12%,断面收缩率Z≥15%；2.650℃：抗拉强度Rm≥1000MPa,Rp0.2≥862MPa,断后伸长率A≥12%,断面收缩率Z≥15% 时,t=650℃,=690MPa, τ≥23h, ≥4%,τ≥τ,室温硬度≥331GB。 抗拉强度1300MPa: 室温：抗拉强度Rm=1515～1725MPa,Rp0.2=1380MPa，断后伸长率A =8%，断面收缩率Z=15%，室温硬度≥363GB。 |  |
| 1.3 | 50Cr21Mn9Ni4Nb2WN合金钢 | 吨 | 抗拉强度Rm≥950Mpa；屈服强度Rp0.2≥580Mpa；断后伸长率A≥12%；断面收缩率Z≥15%；硬度≥28HRC。抗拉强度Rm≥950MPa；断面收缩率Z≥15%；800℃短时屈服强度≥220Mpa。 |  |
| 1.4 | 高强、高韧枪、炮管钢 | 吨 | 材料A、B、C、D类各项夹杂物不大于0.5级，总和不大于1.0级；室温性能：Rm：1250～1400MPa，Z≥25%，Aku2≥65J；700℃高温性能：450～550MPa，A≥12%，Z≥40%。 |  |
| 1.5 | 高性能盾构机刀盘用钢 | 吨 | 冲击韧性：Aku平均值20J,最小值16J；硬度55-59HRC，退火显微组织和显微不均匀性符合SEP1614要求。A、C类夹杂物≤0.5；B粗、D粗类夹杂物≤1.0；B细、D细类夹杂物≤1.5。晶粒度≥8.0级。 |  |
| 1.6 | 高强不锈钢 | 吨 | 棒材：A钢屈服强度≥735MPa、抗拉强度≥910MPa、伸长率≥13%、面缩率≥68%、U型冲击功≥108J、-192℃U型冲击功≥78J； B钢屈服强度≥980MPa、抗拉强度≥1130MPa、伸长率≥12%、面缩率≥60%、U型冲击功≥78J；C钢屈服强度≥980MPa、抗拉强度≥1180MPa、伸长率≥12%、面缩率≥55%、U型冲击功≥71J、-192℃U型冲击功≥55J。 板材：A钢屈服强度≥785MPa、抗拉强度≥930MPa、伸长率≥12%、U型冲击功≥78J；B钢屈服强度≥980MPa、抗拉强度≥1180MPa、伸长率≥10%、U型冲击功≥78J。 |  |
| 2 | - 先进有色金属材料 |  |  |  |
| 2.1 | 高强韧耐磨铝基合金 | 吨 | 抗拉强度Rm强度≥340MPa，延伸率≥8%；抗拉强度Rm：420MPa～540MPa；基材硬度：HBS:140MPa～170MPa。 |  |
| 2.2 | 具有高抗热裂性能的铝合金材料 | 吨 | 导热系数 W.(m.K)-1 - 231 ；比热容 kJ.（kg.k）-1 - 880 ；抗拉强度 MPa 240-551 ；断后伸长率9%-12%。 |  |
| 2.3 | 大卷重高性能宽幅镁合金卷板 | 吨 | 最大宽度＞1500mm，厚度范围1.0～4.0mm，卷重≥1.5t，抗拉强度≥270Mpa，屈服强度≥220Mpa，延伸率≥15%。 |  |
| 2.4 | 大尺寸钛合金铸件 | 吨 | 轮廓尺寸长和宽均＞2500mm，最大单重＞1200kg，抗拉强度＞895Mpa，屈服强度＞825Mpa，延伸率＞6%；布氏硬度＞365。 |  |
| 2.5 | 宽幅钛合金板 | 吨 | 牌号TC4，中厚板规格（4.75～150）×（＜3000）×（＜3000）mm3,薄板规格（0.5～4.75）×（＜1800）×（＜3000）mm3,抗拉强度＞895Mpa，屈服强度＞830Mpa，延伸率＞8%。 |  |
| 2.6 | 油井管用高强髙韧钛合金 | 吨 | 包括110ksi强度级的钛合金管材，使用寿命＞15年。 |  |
| 2.7 | 大卷重宽幅纯钛带卷 | 吨 | 宽度≥1000mm，单卷重＞3t，牌号Gr.1力学性能：抗拉强度≥240Mpa，屈服强度138～310Mpa，延伸率≥24%；牌号Gr.2力学性能：抗拉强度≥345Mpa，屈服强度275～450Mpa，延伸率≥20%。 |  |
| 2.8 | 超薄壁钛及钛合金焊管 | 吨 | 符合GB/T3625要求，典型壁厚规格0.5mm和0.8mm。 |  |
| 2.9 | Ti(C0.5,N0.5)基耐磨蚀硬质材料 | 吨 | 抗弯强度大于1800MPa，硬度HRA＞90。 |  |
| 2.10 | 高温钛合金 | 吨 | 室温性能：抗拉强度≥1100Mpa，屈服强度≥950Mpa，延伸率≥8%，弹性模量≥110GPa,冲击韧性≥10J/cm2；高温650℃性能：抗拉强度≥650Mpa，屈服强度≥580Mpa，延伸率≥12%，面缩率≥25%，弹性模量≥90GPa。 |  |
| 2.11 | 工业废气及臭氧治理材料 | 吨 | 工业废气中的TVOC去除率＞95%；臭氧去除率＞99%。 |  |
| 2.12 | 硬质合金辊压齿 | 吨 | 钴含量11～18%，硬度HRA85.5～88，抗弯强度≥2600 MPa ，用于水泥生熟料、铁矿石、铝矿石等破碎加工使用寿命超过15000小时。 |  |
| 2.13 | 硼化钨新型超硬材料 | 吨 | 硬度＞93HRA，强度＞2000MPa。 |  |
| 2.14 | 镍基合金焊接材料 | 吨 | 焊缝性能：Rm≥680 Mpa、RP0.2≥400MPa、Akv=55J(-196℃)。 |  |
| 2.15 | 型采掘机械装备专用粗晶硬质合金 | 吨 | 特粗碳化钨费氏粒度24.0～30.0μm；特粗晶粒硬质合金钴含量6～11%，硬度HRA85.3～87.3，抗弯强度≥2200MPa。 |  |
| 2.16 | 覆金钼丝 | 千克 | 规格范围（µm）：15～30；直径公差（µm）：±1.4；覆金层厚度（µm）：0.5层厚度（温冲试验：250℃至～196℃，100次；覆金层不脱落；抗拉强度≥1700MPa；延伸率：≥1.2%。 |  |
| 2.17 | 高纯钼粉 | 吨 | Mo纯度＞99.99%；平均粒度（μm)：3～6；松装比重(g/cm3）≥1.20；振实密度(g/cm3）≥3.00。 |  |
| 3 | - 先进化工材料 |  |  |  |
| 3.1 | 苯基硅橡胶 | 吨 | 生胶本征性能：苯基含量3～11%、12～18%、20～30%、30%以上；乙烯基含量0.1～0.6%；重均分子量50～80万（HTV）、5～10万（RTV）；分子量分布≤3；粘度3000～10000mPa.s（分子量5～10万）。 混炼胶性能：拉伸强度≥8MPa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15kN/m；邵尔A硬度45～60； 室温硫化苯基硅橡胶性能：拉伸强度≥2MPa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥12kN/m；邵尔A硬度20～60；耐热温度≥300℃。 |  |
| 3.2 | 羧基亚硝基氟橡胶 | 吨 | 生胶性能：特性粘度0.45～1.00 dL/g，酸含量0.40～1.00mol%，热分解温度≥270℃，玻璃化温度≤-45℃。 硫化胶性能： 拉伸强度≥8MPa，压缩永久变形≤20%；-40℃压缩耐寒系数≥0.3。 |  |
| 3.3 | 聚芳硫醚类（PAS）系列特种新材料产品（低氯级） | 吨 | 聚芳硫醚砜（PASS）。分子量5-8万，氯离子含量＜600PPM。 |  |
| 3.4 | 高性能高流动尼龙复合材料 | 吨 | 拉伸强度≥200MPa（干态）；断裂伸长率≥2.0%；弯曲强度≥290MPa（干态）；弯曲模量≥9.5GPa（干态）；悬臂梁缺口冲击强度≥22kj/m2（干态）；灰分含量：（35±2）%；平衡吸湿率（50%相对湿度，24小时)：≤1.0%；螺旋流动长度：≥22。 |  |
| 3.5 | 聚芳硫醚砜树脂（PASS） | 吨 | （1）具有优异的耐热性：玻璃化温度190～215℃；（2）具有优良绝缘性、自阻燃性、耐腐蚀性：阻燃级别V-0；（3）具有良好的抗冲、抗弯及高温力学性能：热变形温度170～180℃；（4）耐辐射性好、加工性能优良，特性粘数0.15～0.6。 |  |
| 3.6 | 双极膜电渗析膜 | 吨 | 1、单个膜堆在230V～330V工作电压下电解水。 2、具备阴离子交换层、阳离子交换层、BP层。 3、膜的致密性能有效阻止离子的正压渗透。 4、无再生工序（树脂吸附需要再生），可以长期连续运行，运行清洗周期在15～25天/次。（清洗的目的是对膜表面附着物清洗，主要是碱性沉淀物）。 5、与常规电解法不同，不是每个槽都需要电极，一个膜堆压机只需要1对电极，单个膜堆产生氢气和氧气150L/h。 5、与常规电解法不同，不是每个槽都需要电极，产生气体很少。 |  |
| 3.7 | 高压反渗透复合膜材料 | 吨 | 1、＜10%的硫酸浓度下，膜管能对稀酸进行浓缩，浓缩上限在20%。 2、工作温度在20～80℃都能稳定运行。 3、工作压力在＜75bar压力下都能稳定运行。 4、设备耐受性＜5%的余氯。 |  |
| 3.8 | 高选择性纳滤复合膜材料 | 吨 | 1、属与高分子有机复合，非对称膜。 2、孔径为1～2纳米，截留分子量为150，可截留单糖、多糖和多聚糖。 3、截留超过一价的负电荷离子，如硫酸盐、磷酸盐,而能通过单价的负离子，截留多价溶解性盐的能力为2～98%之间。 4、耐高温、耐酸碱，具有亲水性不易阻塞污染。 |  |
| 3.9 | PTG硅胶保护膜系列 | 吨 | 基材厚度0.012保护膜系列的物离型材厚度0.025～0.05，胶层厚度0.010，粘着力0～160gf/25mm。 |  |
| 3.10 | 三层硅胶保护膜 | 吨 | 透光率92%，雾度0.6%粘着力25～200gf/25mm，水滴角≥105°。 |  |
| 3.11 | 彩色PET离型膜 | 吨 | 厚度0.036～0.188，粘着力1～1200gf/25mm，残余粘着率≥90。 |  |
| 3.12 | 超轻PET离型膜 | 吨 | 厚度0.012～0.25，粘着力1～1200gf/25mm，残余粘着率≥90。 |  |
| 3.13 | 防静电PET离型膜 | 吨 | 厚度0.025～0.25，粘着力1～1200gf/25mm，残余粘着率≥90，表面电阻106～108Ω.m。 |  |
| 3.14 | 偏光片基膜 | 吨 | 核心膜材特性：光学补偿膜和双零相位差膜Ø 厚度13um～40umØ 折射率1.51～1.62Ø 相位差值Re:138nm～148nmØ 相位差波长分散: Re450/Re550 0.83～0.92 Re650/Re550 1.03～1.062Ø 雾度Haze:0.1%～0.2%Ø 零相位差值RO、Rth：RO=O Rth＜3Ø 全光线透光率91%。 |  |

| 3.15 | 涂布系列 无胶可挠性覆铜板基（印制电路板*挠性覆铜板材料），即二层法可挠性覆铜板 | 吨 | 无卤无磷；无双酚-A；浸锡耐热满足360℃需求；UL94 VTM-0；剥离强度满足1.0kg/cm规格； 热收缩满足+/-0.1%需求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 | 高折高透大功率LED芯片封装胶 | 吨 | 高苯基乙烯基硅树脂折光率≥1.53；透光率≥92%（400～900nm）；高苯基含氢油折光率≥1.53；透光率≥92%（400～900nm）。 |  |
| 3.17 | 1,3-二氧戊环 | 吨 | 含量≥99.99% ，水份％＜100ppm。过氧化物≤10ppm,色度≤20APHA，浊度≤5#，K/Na/Fe/Ca≤0.5ppm,Ni/Cu/Cr≤0.5ppm,Cl≤1ppm。 |  |
| 3.18 | 双（2-二甲氨基乙基）醚 | 吨 | 外观：无色透明液体；含量：≥99.5%；水分：≤0.1%，色度≤20APHA，浊度≤5#，K/Na/Fe/Ca≤0.5ppm,Ni/Cu/Cr≤0.5ppm,Cl≤1ppm。 |  |
| 3.19 | N-甲基吗啉 | 吨 | 外观无色透明液体，含量≥99.5%，水分≤0.5%。色度≤20APHA，浊度≤5#，K/Na/Fe/Ca≤0.5ppm,Ni/Cu/Cr≤0.5ppm,Cl≤1ppm。 |  |
| 3.20 | N-苯基马来酰亚胺聚合物 | 吨 | 共聚物颗粒大小为 100um以下，维卡软化点：120℃，熔融指数9.3g/10min，单体转化率为99.5%。 |  |
| 3.21 | 1,3-二氧六环 | 吨 | 含量≥99.9% ，水份％＜100ppm。过氧化物≤10ppm,色度≤20APHA，浊度≤5#，K/Na/Fe/Ca≤0.5ppm,Ni/Cu/Cr≤0.5ppm,Cl≤1ppm。 |  |
| 3.22 | 全氟甲基乙烯基醚 | 吨 | 单体含量≥99.99%。 |  |
| 3.23 | 间苯二胺 | 吨 | 纯度≥99.5。 |  |
| 3.24 | 壬二酸 | 吨 | 纯度95%以上，APHA色泽0～300Hazen，酸值575～595mgKOHg，透光率（440nm）为94%～100%，透光率（550nm）为97%～100%，单酸0%～0.05%。 |  |
| 3.25 | 绝缘子用防污闪涂料 | 吨 | 涂料固体含量60%-80%，涂4粘度5-22min，满足浸涂次数≤2次。涂料外观：色泽均匀，无明显杂质和絮状物；涂层平整、光滑、无气泡、无堆积、无滴挂、厚度均匀一致；表干时间10-45mi，实干时间不大于72h；憎水性：静态接触角为θav ≥100°，θmin≥90°，HC1~HC2级；憎水丧失性：θav ≥90°，θmin≥85°，HC3~HC4级；憎水迁移性：θav ≥110°，θmin≥100°，HC2~HC3级；憎水性恢复时间小于24h；体积电阻率≥1.0×1014Ω.cm；击穿强度≥18kV/mm；耐漏电起痕及电蚀损性不低于TMA2.5级；附着力不低于2级；耐磨性不大于0.2g；涂层在25℃的酸、碱、盐试剂（浓度为3%）中浸泡24h，无脱落、起皱、起泡、变色等现象，在100℃的变压器油中浸泡24h，应无脱落、起皱、起泡、变色等现象；阻燃性：不低于FV-1级；固体物密度≤1.28g/cm3；剪切强度≥3.0MPa；抗撕裂强度≥7.0kN/m；拉伸强度≥3.0MPa，断裂伸长率≥250%；自洁性不低于2级。 |  |
| 4 | 先进无机非金属材料 |  |  |  |
| 4.1 | 微晶玻璃 | 平方米 | 放射性同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3，光泽度≥85光泽单位，板材硬度（莫式硬度）5～6级，弯曲强度≥30MPa抗急冷急热无裂隙，无色差，化学稳定性耐酸性质量损失率K≤0.2%且外观无变化，耐碱性质量损失率K≤0.2%且外观无变化。 |  |
| 4.2 | 无碱玻璃基板 | 片 | 1、环保指标：砷含量为 0ppm（欧盟标准为 100ppm）。 2、尺寸指标：730×920×0.1～730×920×0.1mm（长×宽×厚度）。 长宽偏差：730±0.5mm，920±0.5mm； 厚度差：≤ 0.035mm。 3、外观指标：内部缺陷≤200μm。 表面缺陷：无沾污•异物等（在暗室1000Lx荧光灯下）； 裂纹：在1000 Lx 荧光灯下不可见。 4、环保指标：砷含量为0ppm（欧盟标准为100ppm）。 5、理化指标： 5.1热学性能 软化点Tf ≥ 970±10℃； 应变点Ts ≥ 670℃； 线热膨胀系数α≤（30~38）×10-7/℃（20～380℃条件下）。 5.2 力学性能：密度d范围2.37～2.55g/cm3，维氏硬度Hv≥6.15 GPa。 5.3 光学性能：透光率≥92% (λ=550nm)。 5.4 电学性能：对数体电阻率ρ≥11 (350℃时)。 5.5 化学性能： 耐酸性-重量损失≤0.79 mg/cm2，（测试条件5%HCL、95℃、24h）； 耐碱性-重量损失≤1.83mg/cm2，（测试条件5%NaOH、95℃、6h）。 |  |
| 4.3 | 超细碳酸钙粉 | 吨 | 白度≥95%，粒度≥2000目，CaCO3(%)≥98.5%，SiO (%)≤0.1%，Fe2O3(%)≤0.05%，MnO(%)≤0.01%，不溶物（%）≤0.2%，pH值8.0～10.5。 |  |
| 4.4 | 氧化铍陶瓷粉体 | 吨 | 氧含量≤300ppm、涂层在900℃完全抗氧化并具备良好的抗热疲劳性能。 |  |
| 4.5 | 玻璃微珠 | 吨 | （一）主要技术指标： Nd：Nd =1.93；粒径：10～100微米；色泽：白色或淡黄色；成圆率：97%；缺陷珠比例：≤5%；玻璃屑比例：≤1%；杂质比例：≤1%。 （二）功能特性： 1、逆反射系数：达到ISO EN20471:2013标准；2、环保：不含甲苯、偶氮、游离重金属等，符合欧盟环保标准。 |  |
| 4.6 | 超高透气性聚烯烃微纳膜专用粉体 | 吨 | 粉体碳酸钙含量≥99%；粉体钝化后球形度（长径比）≤2；粉体改性活化率≥99%；粉体含水率≤0.15%；粉体粒径分布控制：≤2微米的占比≤70%；≥5微米的占比≤3%,D100≤8微米。 |  |
| 4.7 | 除尘专用高效玻璃纤维覆膜过滤材料 | 吨 | 重量：710～825g/㎡、200pa压力下透气量200～280L/d㎡/min、可燃物含量：≥10%、断裂强度：经向≥3000N/50mm、纬向≥2000N/50mm。 |  |
| 4.8 | Ce:LYSO硅酸钇镥/LSO硅酸镥 | 组 | 高能量输出、高密度快衰及物理性能稳定等特征，晶体尺寸Ф80mm*200mm，衰减时间：≤42ns， 光输出≥28photons/kev。 |  |
| 4.9 | 反光布 | 平方米 | R≥330(5°0.2°)；R≥25(5°1°)；R≥100(5°0.2°,耐磨、曲挠、低温弯折、高低温变化、干洗、水洗、淋雨)；耐摩擦色牢度：≥4级；耐汗渍色牢度：≥4级；耐水洗色牢度：≥4级；环保测试REACH法规；环保测试OEKO-TEX100。 |  |
| 4.10 | 陶粒混凝土空心墙板 | 批 | 面密度≤90㎏/㎡；含水率≤10；抗压强度大于等于3.5MPa；软化系数≥0.8；抗弯破坏荷载≥1.5倍；抗冲击性能5次冲击板面无裂纹；吊挂力：板面无宽度超过0.5㎜裂缝；燥收缩值≤0.6㎜/m；抗冻性：不应出现可见裂纹或面无变化。 |  |
| 5 | 高性能纤维及复合材料 |  |  |  |
| 5.1 | 玄武岩纤维 | 吨 | 耐温温度-269～650℃，弹性模量≥80GPa；抗拉强度≥3800MPa。 |  |
| 5.2 | 玄武岩短切纤维 | 吨 | 拉伸强度≥2200MPa；弹性模量≥90 Gpa；断裂伸长率≤3.1%；耐温度-265~650℃。 |  |
| 5.3 | 发射筒贮运用玄武岩纤维增强复合材料/玄武岩纤维复合材料贮运发射筒 | 吨 | 纤维拉伸强度≥3800MPa；纤维弹性模量≥80GPa；复合材料密度≤2.0g/cm³；复合材料弹性模量≥40GPa；复合材料拉伸强度≥1200MPa；玻璃化转变温度≥80℃；瞬时耐温≥3400K。 |  |
| 5.4 | 玄武岩纤维复合筋 | 吨 | 纤维拉伸强度≥3800MPa；纤维弹性模量≥80GPa；复合筋的拉伸强度≥1200Mpa；弹性模量≥40Gpa；断裂伸长率≥1.8%。 |  |
| 5.5 | 高模量高导热沥青碳纤维 | 吨 | 拉伸强度≥3GPa；拉伸模量≥500GPa；导热系数≥500w/m*k。 |  |
| 5.6 | 高性能芳纶1414（芳纶Ⅱ）纤维 | 吨 | 线密度：1500D；线密度偏差：±3%；断裂伸长率：≥2.5%-3.2%； 断裂强度：≥24g/d；断裂强度变异系数（Cy值）≤5%； 拉伸弹性模量≥80GPa； 含水率：6-10%； 检测标准：Q/68183145-8.3-2017。 |  |
| 5.7 | 芳纶Ⅲ纤维 | 吨 | 密度≤1.45g/cm3，拉伸强度（GB19975-2005）≥28cN/dtex，拉伸强度（浸胶法GJB348-1987）≥4200MPa，弹性模量≥125GPa，断裂伸长率2.8%-4.2%，热分解温度≥500℃。” |  |
| 5.8 | 多层复合技术高性能工业过滤材料 | 吨 | 透气度：20-120CFM；抗压>1200KN/M；真空>1MPa；抗温>280℃；耐酸耐碱强。 |  |
| 5.9 | 除尘专用高效玻璃纤维覆膜过滤材料 | 吨 | 重量：710-825g/㎡;透气量200-280L/d㎡/min@200pa;可燃物含量：≥10%;断裂强度：经向≥3000N/50mm;纬向≥2000N/50mm;使用温度≥285℃。 |  |
| 6 | 稀土功能材料 |  |  |  |
| 6.1 | 高性能稀土铁氧体磁瓦/超薄高性能磁瓦 | 件 | Br薄高性能磁瓦磁瓦司5C）g（0.5C）。，(BH)m能磁瓦磁瓦司5C。 |  |
| 6.2 | 高性能烧结钕铁硼永磁材料 | 吨 | 材料磁性能指标：HcJ(kOe)+(BH)max(MGOe) ≥60；退磁曲线方形度Hk/HcJ%≥95%；材料耐腐蚀性指标：参照HAST标准，未经任何表面处理的标准样品经130℃、95RH%、0.26MPa放置480h后失重≤3.0mg/cm2；材料热稳定性指标：最高工作温度Tm≤200℃(L/D=0.7)；磁性能一致性指标：不同批次产品磁通偏差≤3.0%，同一批次产品磁通偏差≤2.5%。 |  |
| 6.3 | 热压钕铁硼磁体 | 吨 | 热压钕铁硼磁体产品牌号包括：GHM-40R、GHM-43R、GHM-32HR、GHM-36HR、GHM-31SHR、GHM-35SHR等牌号，典型的35SHR性能为：剩磁 Br 12.0-12.8 kGs，矫顽力 Hcb 11.1～11.9 kOe，矫顽力 Hcj 18.0～22.0 kOe，磁能积(BH)max 33.0～37.0 MGOe。 |  |
| 7 | 先进半导体材料和新型显示材料 |  |  |  |
| 7.1 | 6英寸砷化镓晶圆 | 片 | 晶圆尺寸6英寸；栅长≤0.25μm；截止频率60GHz；饱和功率密度900mW/mm。 |  |
| 8 | 新型能源材料 |  |  |  |
| 8.1 | 水热法磷酸铁锂 | 吨 | 1C比容量＞150mAh/g；粉体电阻率＜10欧姆/厘米；低温-40阻容量保持率＞90%；电芯支持50C高倍率持续放电。 |  |
| 8.2 | 高电压钴酸锂（HVLCO） | 吨 | 电化学性能指标：0.5C/0.5C 首次放电比容量（mAh/g）168±3±±0.5C/0.5C 首次充放电效率（%）≥90；0.5C/0.5C 半电池循环100 次容量保持率（%）≥85；0.5C/0.5C 全电池循环300 次容量保持率（%）≥85；1.0C/1.0C 全电池预期循环寿命（周）≥500； 3.8V 平台容量比（%）≥95；3.7V 平台容量比（%）≥99；放电平台平均电压（V）≥4.05。 理化性能指标参数：粒度分布（mm）【马尔文MASTERSIZE-2000】D5、D10、D50、D90、D95控制范围分别在2-3、4-6、8-17、13-35、18-40；振实密度（g/cm3）2.4-3.0、0.2-0.6BET 比表面积（m2/g）；压实密度（g/cm3）3.80-4.20 pH ≤11.2。 |  |
| 8.3 | 镍钴铝酸锂（NCA） | 吨 | 全电池比容量≥180mAh/g（0.5C）；循环寿命≥1000圈（80%）。 |  |
| 8.4 | 镍钴锰酸锂（NCM811） | 吨 | 全电池比容量≥180mAh/g（0.5C）；循环寿命≥1000圈（80%）。 |  |
| 8.5 | 镍钴锰酸锂（NCM622） | 吨 | 全电池比容量≥163mAh/g（0.5C）；循环寿命≥1500圈（80%）。 |  |
| 8.6 | 镍钴锰酸锂（NCM523） | 吨 | 全电池比容量≥154mAh/g（0.5C）；循环寿命≥1500圈（80%）。 |  |
| 8.7 | 硅碳负极材料 | 吨 | 硅碳负极材料： 低比容量（<600mAh/g）:压实密度>1.5g/cm3,循环寿命>500圈（80%，1C）； 高比容量（>600mAh/g）:压实密度>1.3g/cm3,循环寿命>200圈（80%，0.5C）。 纳米硅碳负极材料： 低比容量（<450mAh/g）:压实密度>1.7g/cm3,循环寿命>1500圈（80%，1C）； 高比容量（>450mAh/g）:压实密度>1.6g/cm3,循环寿命>800圈（80%，0.5C）。 |  |
| 8.8 | 高纯晶体六氟磷酸锂材料 | 吨 | 纯度≥99.9%,酸含量≤20ppm,水份≤10ppm,DMC不溶物≤200ppm,硫酸盐（以SO4计）≤5ppm,氯化物（以CI计）≤2ppm,Fe、K、Na、Ca、Mg、Ni、Pb、Cr、Cu离子≤1ppm。 |  |
| 9 | 矿物功能材料 |  |  |  |
| 9.1 | 永磁风力发电用高性能烧结钕铁硼永磁材料(N42H、N45H、N40SH、N45SH、N38EH) | 吨 | 1、材料磁性能指标 HcJ(kOe)+(BH)max(MGOe) ≥60； 退磁曲线方形度Hk/HcJ%)+(B。 2、材料耐腐蚀性指标 参照HAST标准，未经任何表面处理的标准样品经130℃、95RH%、0.26MPa放置480h后失重≤3.0mg/cm2。 3、材料热稳定性指标 最高工作温度Tm工作温度定性指标何表面处理的。 4、磁性能一致性指标 不同批次产品磁通偏差≤3.0%，同一批次产品磁通偏差≤2.5%。 |  |
| 9.2 | 人工石墨/YSG（高导热散热膜） | 吨 | 固定碳含量C=100%。 |  |
| 9.3 | 石墨片系列超薄胶带 | 吨 | 胶带厚度0.006超薄胶带有限，粘着力300—650gf/25mm。 |  |
| 10 | 建筑工程材料 |  |  |  |
| 10.1 | 聚苯颗粒水泥荚芯复合轻质隔墙条板 | 批 | 90厚条板：面密度60㎏／㎡，抗弯承载2.7N,抗压强度3.6MPa，传热系数1.84w／m.k，热阻值0.36㎡.k／w，空气隔声量43dB，耐火极限3小时。 120厚条板：面密度72㎏／㎡，抗弯承载4.5N,抗压强度4.8MPa，传热系数1.27w／m.k，热阻值0.59㎡.k／w，空气隔声量48dB，耐火极限3.3小时。 |  |
| 11 | 前沿新材料 |  |  |  |
| 11.1 | 石墨烯防腐涂料 | 吨 | 附着力≤1级；耐盐雾性能≥2500h；耐水性≥2000h；耐水性≥2000h。 |  |
| 11.2 | 石墨烯发热膜及石墨烯智能绿色热暖 | 吨 | 功率偏差不应超过±5%,低温电热膜≤80°,高温电热膜≤130°,耐压强度：3750V,冷热态绝缘电阻均≥50MΩ,升温时间≤3min,红外辐射转换率≥70%,电热膜防水等级应≥IPX7。工作寿命≥30000h,功率衰减率≤10%,工频ａ电场强度≤4000V/m,工频ａ磁场强度≤100μT。挥发性有机物（VOC）含量：甲醛≤0.08/mg/m³、苯≤0.09mg/m³、TVOCmg/min。 |  |