附件

2022年工业固体废物资源综合利用评价情况

序号	企业名称	年综合利用种类	数量

（万吨）	综合利用产品	评价机构名称
1	攀枝花瑞达水泥有限公司	黄磷渣、煤矸石、铁矿选矿粉末、脱硫石膏、有色金属灰渣、转炉渣	24.54	普通硅酸盐水泥42.5级、

普通硅酸盐水泥42.5R级	四川省建材工业科学研究院有限公司
2	攀枝花瑞峰水泥有限公司	黄磷渣、煤矸石、转炉渣、粉煤灰、选铁矿粉末、脱硫石膏、钛石膏	21.66	普通硅酸盐水泥42.5级、

普通硅酸盐水泥42.5R级
3	宜宾瑞兴实业有限公司	粉煤灰、碱渣、磷石膏、硫磺渣、硫酸渣、煤矸石、燃煤炉渣、脱硫石膏、有色金属灰渣（锂渣）、转炉渣	84.5	普通硅酸盐水泥42.5低碱级、普通硅酸盐水泥42.5缓凝剂、普通硅酸盐水泥42.5级、普通硅酸盐水泥42.5R级
4	四川利森建材有限公司	含钡废渣、建筑垃圾（废砖）、磷石膏、燃煤炉渣、脱硫石膏、煤矸石	16.84	火山灰质硅酸盐水泥(32.5R)
5	西昌航天水泥有限责任公司	黄磷渣、有色金属灰渣、脱硫石膏、转炉渣	21.22	普通硅酸盐水泥42.5级、

普通硅酸盐水泥42.5R级
6	荣县自力水泥有限公司	燃煤炉渣、黄磷渣、有色金属灰渣（铜矿渣）、粉煤灰、磷石膏、有色金属灰渣（锂渣）	17.62	普通硅酸盐水泥42.5R级、

普通硅酸盐水泥42.5级、

粉煤灰硅酸盐水泥32.5R级、砌筑水泥32.5级
7	巴中市南江煤电有限责任公司	煤矸石	3.23	发电量1757.15万千瓦时	四川省循环经济协会
8	攀钢集团西昌钢钒有限公司	炼铁厂、炼钢厂、板材厂等各生产单元产生的除尘灰	34.6038	制浆烧结原料、富集铁料、喷煤原料	攀钢集团工科工程咨询有限公司
9	攀钢冶金材料有限责任公司	提钛尾渣（高炉渣）	0.5867	镁钛防火板（建筑材料）